RESUMEN

La presente tesis se llevó a cabo para la determinación de la variación en la resistencia a la compresión de la pasta de cemento tipo 1 mediante la adición de 25% de zeolita tipo 1 y con un curado al aire.

El objetivo de este trabajo es determinar el porcentaje de variación en la resistencia a la compresión de la pasta de cemento tipo 1 curado al ambiente cuando se le adiciona un 25% de zeolita tipo 1, a través de la simulación matemática de la relación esfuerzo deformación y datos experimentales.

La hipótesis central es “la resistencia a la compresión de la pasta de cemento tipo 1 curado al ambiente aumentará con la  adición  de x% de zeolita tipo 1 con respecto a un control”.

Para cumplir los objetivos propuestos se aplicó la siguiente metodología:

- Identificar las propiedades del cemento tipo I

- Diseño del experimento

- Experimentación

- Análisis de los resultados

- Modelización y validación de Resultados

El material utilizado fue una pasta de cemento, compuesto por cemento tipo 1, x% de zeolita y Agua. El primer paso de la metodología que se aplicó es la identificación de las propiedades del Cemento Tipo 1 en especial  la propiedad mecánica de resistencia a la compresión.

Para el diseño del experimento se consideraron las distintas variables a ser controladas como la granulometría de la zeolita, la relación agua-cemento, el método y tiempo de curado y las dimensiones de las probetas. Las mismas que consistieron en cubos de 50mm de arista y se realizaron tres réplicas para cada ensayo de ruptura.

La relación agua/cemento para la mezcla se estableció en 0.3 y se realizó la adición de Zeolita tipo 1 en una relación de 25 y 27.5 en porcentaje de masa; para cada compuesto se realizaron ensayos mecánicos a 7, 14, 21, y 28 y a 4, 11, 18 y 25 días de curado respectivamente.

La experimentación se desarrolló siguiendo los estándares apropiados; en el caso de la preparación del material compuesto se usó la norma ASTM C 595–03 mientras que para realizar los ensayos mecánicos se usó la norma ASTM C 109/C 109M-02.

La experimentación se realizó en cinco partes: 1) el proceso de molienda, 2) el proceso de mezclado, 3) preparación de los moldes, 4) elaboración de las probetas y 5) el proceso de ruptura de las muestras.

Para el análisis de los resultados se usó el Software STATISTICA realizando pruebas de bondad de ajuste, análisis de varianza, pruebas de comparaciones múltiples así determinando los modelos de regresión dentro del rango experimental.

Para la modelación de la curva esfuerzo-deformación se implementó un algoritmo en el software  Matlab y se analizaron los residuales entre la curva de simulación y los datos experimentales mediante pruebas de bondad de ajuste.

Finalmente se determinó un modelo de regresión para interpolar la resistencia a la compresión en función de los días de curado y porcentaje de adición de zeolita. Para lo cual se determinó la variación entre los datos obtenidos por regresión y los datos experimentales seleccionándose el mejor ajuste en los residuales.

Como principales conclusiones se pueden mencionar las siguientes:

- La máxima resistencia a la compresión se obtuvo con la adición de 25% y 27.5% de Zeolita a los 14 y 11 días de curado respectivamente.

- El porcentaje óptimo de adición de Zeolita es del  20% esto es debido a que tuvo una mayor resistencia a la compresión a los 28 días de curado que el control con un 95% de confianza.

- Las curvas de simulación del esfuerzo de compresión versus la deformación proporcionan un buen ajuste de los datos experimentales con excepción de la curva con adición de 27.5% de zeolita a los 18 días de curado con un 95% de confianza.

- El modelo que se obtuvo por regresión para predecir el esfuerzo último en función del porcentaje de zeolita adicionado y los días de curado, proporciona un buen ajuste de los datos experimentales sólo para adiciones mayores a 7.5% de zeolita y  para un curado mayor a cuatro días con un 95% de confianza.

Entre las recomendaciones más importantes se pueden resaltar las siguientes:

- En la elaboración de las probetas se sugiere evitar el uso excesivo de agente engrasante en los moldes y eliminar las burbujas de aire mediante un apisonado de la mezcla dentro de los compartimentos de acuerdo a la norma. De esta manera se reducirán al máximo las porosidades en los especímenes con lo que se evitará que la resistencia a la compresión disminuya.

- Los ensayos de ruptura deben ser realizados en una misma máquina  de Compresión, el uso de distintas prensas como en el caso de nuestro experimento pueden variar  la exactitud de las lecturas debido a que las máquinas tienen diferentes calibraciones.

- Antes de realizar un ensayo de compresión se debe verificar la alineación entre la máquina y las probetas para evitar errores en la toma de las lecturas y más aun cuando existen partes móviles de la máquina que pueden originar precarga.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN...................................................................................................... II

ÍNDICE GENERAL....................................................................................... VII

ABREVIATURAS............................................................................................ X

SÍMBOLOGIA................................................................................................ XI

ÌNDICE DE FIGURAS................................................................................... XII

ÍNDICE DE TABLAS……………………………………………...................… XIV

ÍNDICE DE PLANOS…...………………………………………...................… XVI

INTRODUCCIÓN............................................................................................. 1

CAPÍTULO 1

- GENERALIDADES..................................................................................... 2

  - Planteamiento del problema................................................................ 2

    - Justificación................................................................................ 4

  - Objetivos.............................................................................................. 5

    - Objetivos Generales................................................................... 5

    - Objetivos Específicos................................................................. 5

  - Metodología......................................................................................... 6

  - Estructura de tesis............................................................................... 9

CAPÍTULO 2

- MARCO TEÓRICO.................................................................................. 11

  - Cemento Tipo I.................................................................................. 11

  - Zeolita I.............................................................................................. 16

  - Curado del cemento.......................................................................... 17

  - Modelos Estadísticos......................................................................... 19

  - Diseño Factorial................................................................................. 23

  - Estado del Arte del Modelamiento de cemento y adiciones minerales........................................................................................... 25

CAPÍTULO 3

- METODOLOGÍA...................................................................................... 27

  - Diseño del experimento..................................................................... 27

  - Experimentación................................................................................ 28

  - Modelación........................................................................................ 38

CAPÍTULO 4

- RESULTADOS Y ANÁLISIS.................................................................... 46

  - Tabulación de datos y resultados...................................................... 46

  - Análisis de Resultados...................................................................... 49

  - Modelización de Resultados.............................................................. 66

  - Validación de Resultados.................................................................. 81

CAPITULO 5

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................... 90

  - Conclusiones..................................................................................... 90

  - Recomendaciones............................................................................. 91

APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

INECYC		Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Concreto.

ASTM			American Society  for Testing and Materials.

ASTM C 595–03	Standard Specification for Blended Hydraulic Cements.

ASTM C 109	Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars.

oC			Grados centígrados

HR			Humedad relativa

Kg.			Kilogramo

gr.			Gramo

min.			Minuto

mm			Milímetro

mm2			Milímetro cuadrado

cm			Centímetro

cm2			Centímetro cuadrado

cm3			Centímetro cúbico

SÍMBOLOGIA

f ‘c		Resistencia a la compresión

E		Módulo de elasticidad

Ho		Hipótesis nula

Ha		Hipótesis alternativa

N		Número total de la muestra

t		Número de tratamientos

r		Número de réplicas

Y		Variable de respuesta

u		Media de los tratamientos

SC		Suma de cuadrados

CM		Cuadrados Medios

K-S		Prueba de Kolmogorov Smirnov

F		Estadístico de prueba de Fisher.

X2		Estadístico de prueba de distribución Ji cuadrada.

G2		Grupo de zeolita curado al aire

N		Newton

σc		Esfuerzo de compresión

σY		Esfuerzo de fluencia

m		Constante positiva

a		Constante positiva

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1.1	Metodología de la investigación................................................. 6

Figura 3.1	Zeolita en estado bruto............................................................. 29

Figura 3.2	Trituradora de mandíbulas....................................................... 30

Figura 3.3	Cuarteo..................................................................................... 30

Figura 3.4	Molino de discos....................................................................... 30

Figura 3.5	Molino de bolas........................................................................ 31

Figura 3.6	Tamaño de partículas de muestreo.......................................... 31

Figura 3.7	Mezclador mecánico................................................................ 34

Figura 3.8	Elaboración de la mezcla......................................................... 34

Figura 3.9	Llenado de primera capa de mezcla........................................ 35

Figura 3.10	Orden de apisonamiento de especímenes............................... 36

Figura 3.11	Probeta deformada en ensayo de ruptura................................ 38

Figura 3.12	Carga uniaxial de una barra..................................................... 39

Figura 3.13	Curva esfuerzo-deformación.................................................... 43

Figura 4.1	Gráfico de bondad de ajuste  del esfuerzo último con             25% de zeolita.......................................................................... 50

Figura 4.2	Gráfico de distribución de medias del esfuerzo último             para 25% de zeolita.................................................................. 52

Figura 4.3	Gráfico de bondad de ajuste  del esfuerzo último con          27.5% de zeolita....................................................................... 52

Figura 4.4	Gráfico de distribución de medias del esfuerzo último             para 27.5% de zeolita............................................................... 54

Figura 4.5	Gráfico de bondad de ajuste de datos del esfuerzo último      para el modelo.......................................................................... 55

Figura 4.6	Distribución de esfuerzo último vs días de curado para        datos del modelo...................................................................... 57

Figura 4.7	Gráfico del esfuerzo último vs días de curado y porcentaje        de zeolita para datos del modelo............................................. 60

Figura 4.8	Gráfico de bondad de ajuste de datos del esfuerzo último       para la validación..................................................................... 61

Figura 4.9	Distribución de esfuerzo último vs días de curado para         datos de validación................................................................... 63

Figura 4.10	Gráfico del esfuerzo último vs días de curado y             porcentaje de zeolita para datos de validación........................ 65

Figura 4.11	Curvas  de a y m  a diferentes días de curado                         con 25% de zeolita................................................................... 68

Figura 4.12	Curvas esfuerzo deformación con 25%  de zeolita                        a 7 días de curado.................................................................... 69

Figura 4.13	Curvas esfuerzo deformación con 25%  de zeolita                      a 14 días de curado.................................................................. 69

Figura 4.14	Curvas esfuerzo deformación con 25%  de zeolita                      a 21 días de curado.................................................................. 70

Figura 4.15	Curvas esfuerzo deformación con 25%  de zeolita                       a 28 días de curado.................................................................. 70

Figura 4.16	Curvas esfuerzo deformación  con 25% de zeolita                              a diferentes días de curado...................................................... 71

Figura 4.17	Curva de regresión con 5% de zeolita..................................... 75

Figura 4.18	Curva de regresión con 10% de zeolita................................... 75

Figura 4.19	Curva de regresión con 15% de zeolita................................... 76

Figura 4.20	Curva de regresión con 20% de zeolita................................... 76

Figura 4.21	Curva de regresión con 25% de zeolita................................... 77

Figura 4.22	Superficie del modelo de regresión.......................................... 80

Figura 4.23	Curvas  de a y m  a diferentes días de curado                              con 27.5% de zeolita................................................................ 82

Figura 4.24	Curvas esfuerzo vs deformación  con 27.5% de zeolita              a 4 días de curado.................................................................... 83

Figura 4.25	Curvas esfuerzo vs deformación  con 27.5% de zeolita                        a 11 días de curado.................................................................. 83

Figura 4.26	Curvas esfuerzo vs deformación  con 27.5% de zeolita                          a 18 días de curado.................................................................. 84

Figura 4.27	Curvas esfuerzo vs deformación  con 27.5% de zeolita                     a 25 días de curado.................................................................. 84

Figura 4.28	Curvas esfuerzo vs deformación  con 27.5% de zeolita               a diferentes días de curado...................................................... 85

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1	Tabla Anova............................................................................ 22

Tabla 2	Tamaño de partícula por tamiz............................................... 32

Tabla 3	Porcentajes de mezcla por unidad de especímenes.............. 33

Tabla 4	Porcentajes de mezcla para doce especímenes.................... 33

Tabla 5	Esfuerzos últimos de ruptura para el modelo......................... 47

Tabla 6	Esfuerzos últimos de ruptura para la validación..................... 48

Tabla 7	Intervalos de confianza de f ‘c con 25% de zeolita................. 51

Tabla 8	Análisis de varianza de f ‘c con 25% de zeolita...................... 51

Tabla 9	Intervalos de confianza de f ‘c con 27.5% de zeolita.............. 53

Tabla 10	Análisis de varianza de f ‘c con 27.5% de zeolita................... 53

Tabla 11	Intervalos de confianza  de los datos de esfuerzo último        para el modelo......................................................................... 56

Tabla 12	Resultados del test de dunnett de los datos de esfuerzo      último para el modelo............................................................... 59

Tabla 13	Intervalos de confianza de los datos de esfuerzo último        para la validación..................................................................... 62

Tabla 14	Resultados del test de Dunnett de los datos de esfuerzo     último para la validación.......................................................... 64

Tabla 15	Valores de respuestas del material bajo la adición                    de 25% de zeolita.................................................................... 67

Tabla 16	Residuales de curva de simulación con 25% de zeolita......... 71

Tabla 17	Bondad de ajuste para curva de simulación con 25%               de zeolita................................................................................. 73

Tabla 18	Coeficientes de regresión para diferentes porcentajes                 de zeolita................................................................................. 74

Tabla 19	Análisis de varianza de los modelos de regresión para diferentes porcentajes de zeolita............................................. 77

Tabla 20	Resultados del estadístico de Mallows cp para distintos      modelos de regresión.............................................................. 78

Tabla 21	Resultados del coeficiente de determinación para            distintos modelos de regresión................................................ 79

Tabla 22	Análisis de varianza para el modelo de regresión     seleccionado........................................................................... 80

Tabla 23	Valores de respuestas del material bajo la adición                    de 27.5% de zeolita................................................................. 81

Tabla 24	Residuales de curva de simulación con 27.5% de zeolita....... 85

Tabla 25	Bondad de ajuste para curva de simulación con                   27.5% de zeolita...................................................................... 87

Tabla 26	Residuales de curva de regresión........................................... 88

Tabla 27	Bondad de ajuste para curva de regresión.............................. 89

ÍNDICE DE PLANOS

Plano 1	Esquema de ensayo de compresión