# ESCUELA SUPÈRIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción

" CONTROL DE PROCEDIMIENTO DE PINTADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  "

TESIS DE GRADO

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO MECÁNICO

Presentada por:

JUAN CARLOS LAFORGIA NIETO

GUAYAQUIL - ECUADOR

AÑO

1998

AGRADECIMIENTO

ING. JULIAN PEÑA Director de tesis, por su ayuda y colaboración para la realización de este trabajo

DEDICATORIA

A DIOS

A MIS PADRES Y  HERMANA

A MIS AMIGOS

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

______________________________                ______________________________

ING. EDUARDO RIVADENEIRA	                        ING. JULIAN PEÑA E.

DECANO DE LA FIMCP			DIRECTOR DE TESIS

______________________________                ______________________________

ING. JOSE PACHECO			        ING. OMAR SERRANO

VOCAL						VOCAL

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL"

__________________________

JUAN CARLOS LAFORGIA N.

RESUMEN

El presente trabajo presenta una serie de procedimientos establecidos, así como recomendaciones sobre el proceso de pintado de tanques de almacenamiento de combustible. Se explicara brevemente  sobre la efectividad que tienen las pinturas dependiendo  de la atmósfera en la que estarán puestas en servicio, así como también de los diferentes sistemas de pinturas existentes, y las comercialmente más usadas.

Posteriormente se describen distintos procedimientos involucrados en la ejecución del pintado de tanques de almacenamiento de combustible. Estos procedimientos comprenden controles de calidad posibles para la evaluación y selección de un sistema de pintura, consideraciones para la calificación de proveedores de servicios, los perfiles requeridos del personal para la ejecución de los diferentes trabajos y operación de los equipos relacionados.

Finalmente se presentan una serie de fichas desarrolladas a partir de los criterios recopilados de modo que su empleo mejore la eficiencia en los procesos a través de un acceso fácil, claro y rápido a la información que se considere de mayor importancia para la ejecución de un trabajo o procedimiento asignado.

### INDICE GENERAL

|  | Pag. |
| --- | --- |
| RESUMEN | II |
| INDICE GENERAL | III |
| INDICE DE TABLAS | IV |
| INDICE DE FIGURAS | V |
| SIMBOLOGIA | VI |
| INTRODUCCIÓN | VII |
| 1 SISTEMAS DE PINTURA APLICABLES SOBRE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE | 2 |
| 1.1 Incidencia del medio ambiente sobre el rendimiento de las pinturas | 3 |
| 1.2 Clasificación de las atmósferas según su agresividad | 4 |
| 1.3 Sistemas de pinturas empleados comercialmente en el Ecuador | 6 |
| 2. PRACTICAS NORMATIVAS EN SISTEMAS DE PINTURA | 19 |
| 2.1 Control de Calidad para evaluación de Pintura | 20 |
| 2.2 Control de Recursos Humanos | 25 |
| 2.2.1 Evaluación del Proveedor de Servicios | 26 |
| 2.2.2 Evaluación del Personal | 31 |
| 2.3 Control de los Sistemas de pinturas | 39 |
| 2.3.1 Preparación Superficial | 39 |
| 2.3.2 Aplicación de la Pintura | 52 |
| 2.3.3 Inspección de Calidad | 70 |
| 2.4 Control de Codificaciones de Seguridad Industrial | 108 |
| 3. REGISTROS DE CONTROL EN PINTURAS APLICADOS A TANQUES | 114 |
| 3.1 Ficha Técnica para Calificación de Personal | 115 |
| 3.2 Ficha Técnica de Preparación de Superficie | 118 |
| 3.3 Ficha Técnica de Aplicación de Pintura | 119 |
| 3.4 Ficha Técnica de Inspección | 121 |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 124 |
| BIBLIOGRAFÍA | 131 |
| ANEXOS | 133 |

|  |  | Pag. |
| --- | --- | --- |
| Tabla I | "Sistemas utilizados comercialmente para el interior de tanques" | 9 |
| Tabla II | "Sistemas utilizados comercialmente para el exterior de tanques" | 10 |
| Tabla III | "Sistemas para atmósferas rurales y urbanas " | 13 |
| Tabla IV | "Sistemas para atmósferas marinas, costeras e industriales " | 15 |
| Tabla V | "Sistemas interiores de tanques " | 17 |
| Tabla VI | "Pruebas típicas de control de calidad de pintura" | 21 |
| Tabla VII | "Clasificación general de los abrasivos" | 48 |
| Tabla VIII | "Promedios típicos de área recubierta por día" | 61 |
| Tabla IX | Rociado convencional vs rociado "airless" | 64 |
| Tabla X | “Valores de espesor de película seca” | 101 |

# Indice de figuras

|  |  | Pag. |
| --- | --- | --- |
| Figura # 1.1 | "Formas de clasificación de las atmósferas" | 5 |
| Figura # 1.2 | "Aplicaciones estructurales de la pintura para la protección contra la atmósfera | 7 |
| Figura # 1.3 | "Tanques expuestos a la atmósfera | 9 |
| Figura # 2.1 | “Secuencia de procedimientos de evaluación de contratistas” | 37 |
| Figura # 2.2 | "Compresores móviles en trabajo en campo “ | 40 |
| Figura # 2.3 | "Bomba para waterblasting" | 43 |
| Figura # 2.4 | "Vista frontal y posterior de equipo de sanblasting | 45 |
| Figura # 2.5 | Figura # 2.5 "mezclador de pintura para tanques" | 54 |
| Figura # 2.6 | "Pistola de rociado convencional" | 62 |
| Figura # 2.7 | "Equipos de rociado sin aire" | 63 |
| Figura # 2.8 | " Cuadro comparativo de métodos de aplicación por rociado" | 65 |
| Figura # 2.9 | “ Técnica de aplicación con rociado " | 68 |
| Figura # 2.10 | " Medición de humedad y temperatura " | 71 |
| Figura # 2.11 | " Psycometro " | 73 |
| Figura # 2.12 | "Termómetro de superficie" | 75 |
| Figura # 2.13 | "Termómetro de superficie" | 76 |
| Figura # 2.14 | "Equipos de compresores de aire móviles" | 78 |
| Figura # 2.15 | "Filtro de aceite" | 79 |
| Figura # 2.16 | "Maquinas de chorreado abrasivo" | 80 |
| Figura # 2.17 | "Mala disposición de mangueras" | 82 |
| Figura # 2.18 | "Perfil de rugosidad" | 85 |
| Figura # 2.19 | "Comparadores de rugosidad de superficie" | 86 |
| Figura # 2.20 | "Micrómetro de profundidad" | 87 |
| Figura # 2.21 | "Cinta de medición de rugosidad" | 88 |
| Figura # 2.22 | "Micrómetro" | 89 |
| Figura # 2.23 | "Equipo de rociado sin aire" | 90 |
| Figura # 2.24 | "Medidores de espesor de película húmeda " | 95 |
| Figura # 2.25 | " Medidores de espesor de película húmeda tipo hexágono” | 96 |
| Figura # 2.26 | "Equipo magnético de medición de espesor de película seca" | 99 |
| Figura # 2.27 | "Equipo de medición de espesor de película seca tipo banana" | 102 |
| Figura # 2.28 | "Herramienta para prueba de adhesión” | 106 |
| Figura # 2.29 | "Trabajo con seguridad " | 108 |
| Figura # 2.30 | "Cascos de protección" | 110 |
| Figura # 2.31 | " Disposición de ventilación de tanques " | 112 |
| Figura # 3.1 | “Ficha de aplicación de pintura | 121 |
| Figura # 3.2 | “Factores básicos para la inspección del equipo de soplado abrasivo” | 124 |

# SIMBOLOGIA

mm							Micrometro - micra

°C							Grados Centígrados

m2.							Metro cuadrado

Psi.							Libra sobre pulgada cuadrada

Psig.		Libra sobre pulgada cuadrada,

manométrica

sq ft/day						Pie cuadrado por día

%							Porcentaje

HP.							Caballo de fuerza

GMP.							Galones por minuto

cm.							Centímetro

â							Marca registrada

DFT							Dry film thickness - Espesor de							película seca

WFT							Dry film thickness - Espesor de

Película seca

SPV							Sólidos por volumen

DC							Direct current - Corriente directa

AC							Alternative current- Corriente

Alterna

## INTRODUCCION

Las pinturas son el medio por el cual se desea proteger una estructura de forma que no presente deterioramiento por exposición al medio ambiente. La investigación sobre pinturas de modo de obtener productos que presenten mejores características de resistencia  a diferentes ambientes, así como de métodos para la aplicación de las mismas a través de procedimientos más seguros y mejores con el fin de desarrollar sistemas más efectivos y eficientes, a llevado a la industria de manufactura de pinturas a presentar permanentemente nuevos productos cada vez más específicos, y en algunos casos, que conllevan requerimientos de manipuleo y aplicación más complejos y delicados. Debido a este proceso de renovación de tecnología las personas involucradas  en la ejecución este tipo de obras requieren de una actualización de los conocimientos en los referentes a los nuevos productos y procedimientos, así como de las nuevas normas que rigen los mismos. En estos momentos en los cuales las tendencias de globalización se encuentran aplicándose en todos los campos, la capacidad que tengan los profesionales en un campo como de la prestación de servicios en el área de pintado de tanques serán medidas a partir de cánones establecidos en el ámbito internacional. Por esto es de suma importancia que el sector dedicado a este tipo de actividades se desarrolle dentro de aquellas normativas en pleno conocimiento de las nuevas tecnologías y  requerimiento que estas implican de modo que en el país se pueda ejecutar obras de acuerdo a los parámetros exigidos en el ámbito mundial y con la calidad suficiente para ser eficiente y competitivo.