CAPÍTULO II

“PRACTICAS NORMATIVAS EN SISTEMAS DE PINTURA”

2.1    CONTROL DE CALIDAD PARA EVALUACIÓN DE PINTURA

La existencia de una gran diversidad de productores de pinturas suministrando una gama de productos, obliga a tener un control sobre la pintura que vayamos o que hayamos adquirido. Para poder tener una certificación de la calidad de una pintura, es necesario conocer el desenvolvimiento de la misma en aplicación y servicio además de la calidad de los componentes, del proceso de fabricación y del criterio del diseño de esta.

El punto de partida para la evaluación de calidad de pintura será en la fabricación de la misma. Las evaluaciones a las que se somete al producto para cumplir las normas necesarias para encontrarse dentro de una clasificación. Así pues, se necesitara una serie de pruebas que se referirán a todas las distintas facetas que intervendrán en la calidad de una pintura. Estas pruebas comprenden una muy extensa lista que examinarán propiedades físicas, químicas y mecánicas, así como aspectos estéticos, y la clasificación de dichas pruebas será dependiendo de que tipo de propiedad se desea evaluar.

Una clasificación primaria o básica de estas evaluaciones es la que las divide en    lo correspondiente a las pruebas que se realizan    en la manufactura de las mismas, que tendrá que ver con los materiales utilizados, la metodología de producción, los procesos y su manipuleo, y las que probaran las propiedades con las que se desenvolverán.

Estas pruebas se encuentran especificadas y estandarizadas por diferentes instituciones regidoras. Como referencia en nuestro caso usaremos el listado de    "Pruebas Típicas de Calidad de Pintura"    (10) preparado por Bernard M. Kramper para el SSPC que toma en consideración las pruebas establecidas por organismos como la ASTM (11) y    por el FTMS (12) y que se muestra en la    tabla VI.

TABLA VI

"PRUEBAS TÍPICAS DE CONTROL DE CALIDAD DE PINTURA"

|  | Federal Standard 141 | ASTM |
| --- | --- | --- |
| A) Viscosidad (Consistencia) Viscosidad Brookfield Viscosidad Stormer Copa Ford #4 Copas Zahn Tubos de Gardner-Holdt | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | D 2196* D 562 D 1200 D 1084 D 1545 |
| B) Dispersión Medidor de Hegman | - - - - - - - | D1210 |

______________

(10)"Quality control of paints - as manufacturated". Good Painting Practice,    Structure Steel Painting    Manual Vol. 1

(11) ASTM. American Society For Testing And Material , Standards

12)    Federal Test Method Standard No. 141

TABLA VI

(Continuación)

|  | Federal Standard 141 | ASTM |
| --- | --- | --- |
| C) Densidad Copa de peso / galon Pycnómetro Balanza de Westphal Hidrómetro | 4184.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | D 1475* D 819 D 819 D 819 |
| D) Características de Aplicación Uniformidad , Lisura Aplicación con Brocha Aplicación con Spray Propiedad de Humedecer Reducibilidad y Estabilidad de Dilución Olor | 4494 4321.1 4331.1 4341.1 4203.1 4401 | D2801* D 823* D 1296* |
| E) Características de película Tiempo de secado Brillo Color | 4061.1 6101 4250 | D 1640 D 523 D 3134* |
| F) Características Físicas de la película Flexibilidad - Mandril - Mandril cónico Dureza - Lápiz - Sward Rocker - Idéntica - Durómetro Resistencia a la abrasión - Caída de arena - Tambor abrasivo Adherencia | 6221 6222 - - - - - - - - - - - - - - 6212 - - - - - - - - - - - - - - 6192 6303.1 | D1737* D 522* D 3363 D 2134 D 1474 D 2240 D 968 D 1044 D 2197 |

TABLA VI

(Continuación)

|  | Federal Standard 141 | ASTM |
| --- | --- | --- |
| G) Apariencia en el contenedor Condición general Partículas gruesa y odres Formación de odres Estabilidad en almacenaje | 3011.1 4091 , 4092.1 3021 3022 | D 2090* D 185 D 154 D 1849* |
| H) Composición Contenido de volátiles y no volátiles Contenido de pigmentos Contenido de agua | 4041.1 4021.1 4081 | D 2369* D 2698* |
| I) Resistencia (Desenvolvimiento) Inmersión Humedad Niebla salina Corrosión acelerada (arco abierto) (Q.U.V.) | 6011 6071 6061 6151 - - - - - - - | D 2247 B 117 D 822 G 53 |

Pruebas recomendadas para pinturas diluidas en solventes D 3383

Pruebas recomendadas para pinturas diluidas en agua D 3358

*Test de la ASTM similar pero no idéntico a método del FTMS

A esta    ya extensa lista se suma otra aun más extensa de pruebas que tienen que ver con el análisis específico de los tipos de componentes de la pintura y de características mecánicas, además de pruebas de exposición de probetas, las cuales conllevan una gran inversión de tiempo, como en el caso de las probetas expuestas en el proyecto Patina (6 ).

Todas estas pruebas requieren de equipos de mucha tecnología y de operarios de los mismos con conocimientos suficientes para conducir e interpretar los resultados de las mismas, pues debido a la cantidad de variables que afectan en los procedimientos es necesario tener consideraciones de humedad ambiental y temperatura, que solo pueden obtenerse en laboratorio y que al variar darán resultados fuera de los márgenes establecidos por la estandarización y completamente irreales.

Pero surge la pregunta después de haber escuchado todo esto de ¿Qué pruebas se pueden desarrollar en campo?. Tomando en consideración recomendaciones hechas en diferentes publicaciones por distintos fabricantes de pintura (13) tenemos pruebas que censan los aspectos físicos y químicos como:

- Viscosidad

- Espesor de capa húmeda

- Espesor de Capa seca

- Polimeración

______________

( 13 )    PETROBRAS, CARBOLINE.

En los aspectos mecánicos tenemos

- Adherencia

- Porosidad

y finalmente en el aspecto estético tenemos:

- Escurrimientos o chorreamientos

- "Overspray" o pulverización seca

- Impregnación de abrasivo en la película de pintura

De estas pruebas, aquellas que requieren equipos, son    relativamente sencillas de usar y sus resultados son muy claros, y las otras son conducidas a partir de patrones de comparación, simple apreciación o buen gusto.

2.2    CONTROL DE RECURSO HUMANOS

En la tarea de pintar un tanque se encuentran    involucrados diversidad grupos de personas que tendrán incidencia directa e indirecta sobre el resultado de la operación de pintado así como también    la responsabilidad del trabajo ejecutado, de las personas involucradas en este trabajo y del resultado final del mismo.

Debido a importancia que involucra esta operación por la inversión económica    efectuada en la estructura, por riesgos de perdidas por la mala ejecución o accidentes por parte de la empresa contratada, lo cual representa un atraso en la entrega de la obra y por consiguiente pérdidas para el dueño de la misma. Todo este tipo de circunstancias obligan a la empresa contratante a solicitar una garantía o certificación de que la empresa que ejecutará la obra consta con la capacidad técnica, operativa y logística suficiente para cumplir con lo contratado en el tiempo estimado. De ahí se desprende la necesidad de evaluar a las empresas que participan en la licitación de la ejecución de una obra, esta evaluación tendrá que ser sobre la base de parámetros establecidos previamente y evaluados por la empresa contratante o por una compañía que ejerza la función de calificadora y garantizadora frente a la compañía contratante.

2.2.1    EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Establecer un procedimiento único y general para la calificación de una empresa que fungirá de contratista en una obra para la ejecución de una aplicación de pintura es, de manera franca, imposible debido a la serie de incidencias que caracterizan a determinados procesos de aplicación de sistemas de pintura para estructuras sean estas sumergidas, barcos, tanques etc.

Así, presentamos un procedimiento sujeto a modificaciones por parte del usuario dependiendo de que características o requerimientos considerados de importancia y cuales no; independientemente de lo expuesto aquí se suma los requisitos impuestos por el contratante.

Este procedimiento fue desarrollado sobre la base de la norma SSPC-QP 1 (14) y con la colaboración de diferentes personas con experiencia en el    desempeño de este tipo de trabajo, de modo de hacerlo mas apropiado al medio en que nos desenvolvemos.

El objetivo de este procedimiento es determinar si un contratista tiene el personal, organización, calificación, procedimientos, conocimientos, y capacidad para ejecutar una preparación de superficie y la aplicación de un recubrimiento de determinada calidad a una estructura compleja

FUNCIONES A EVALUAR

En el caso de la selección de un contratista, existen cuatro áreas de función a ser evaluadas:

Manejo de Procedimientos

Capacidades Técnicas

Control de Calidad

# Seguridad

______________

(14) "Standard Procedure For Evaluating Qualifications Of Painting Contractors", Structure Steel Painting    Manual Vol. 2

Los requerimientos para cada una de estas áreas deberán ser establecidos por la empresa o por departamento al que se designe el desarrollo del sistema a aplicar. Los requerimientos generales para las áreas son:

1)    MANEJO DE PROCEDIMIENTOS

a) Política de la compañía

b) Organización del Personal

c) Administración y manejo de procedimientos

2) CAPACIDADES TÉCNICAS

a) Calificación del personal

Deberá mostrar las calificaciones del personal, sus programas de entrenamiento y su monitoreo del personal de aplicación

b) Recursos técnicos

Lista de sociedades técnicas, asociaciones de industria u otros grupos industriales de los que sea miembro o con los que se encuentre relacionado. También se deberá hacer una verificación de que la empresa mantenga una librería de los estándares técnicos adecuado para cualquier certificación solicitada.

c) Procedimientos

Registros de especificaciones de trabajo y revisiones. Procedimientos para las recepciones de especificaciones de trabajo, revisiones, aclaración de especificaciones ambiguas, de comunicaciones de trabajo con producción y con control de calidad.

d) Equipos, medios y experiencia

Lista de materiales que tienen que ser aplicados en cantidades de producción junto con sus suministradores y fabricantes con la correspondiente aprobación de la compañía para su aplicación. Una lista de trabajos recientemente culminados y de experiencia de trabajo con un soporte de capacidades para desarrollar el trabajo al nivel de calidad requerido. La lista debe incluir:

- Nombre y dirección del cliente y contacto principal.

- Descripción de los trabajos realizados.

- Materiales aplicados.

- Equipo usado.

- Tipo y numero de personal empleado.

- Algún requerimiento especial o provisión (p.e. seguridad ambiental).

También se suministrará una lista del equipo propiedad de la empresa y del que es alquilado con una descripción de los programas de mantenimiento y reparación.

3) CONTROL DE CALIDAD

a) Calificación del personal

Deberá mostrar las calificaciones y certificaciones del personal de inspección, registros de sus programas de inspección u descripciones de sus funciones. Registros de su entrenamiento y de su experiencia en calificaciones de inspectores y supervisores.

b) Procedimientos de inspección y sistemas de registro y archivo

Registros de estándares y especificaciones para el trabajo de inspección y su utilización, sistemas de llenados de reportes, disponibilidad de estándares de calibración de equipos de inspección, procedimientos de verificación de aplicación de procedimientos, procedimientos que aseguren que cada operación mayor ha sido inspeccionada y procedimientos de calibración de equipos de inspección

4) SEGURIDAD

a) Procedimientos de Seguridad y sistemas de archivo

Documentación de seguridad, reuniones y otras actividades, reuniones "pre-operación" de seguridad, reportes de accidentes, procedimientos para la determinación de eficiencia de seguridad y de medición de pérdida de control, procedimientos de seguridad de equipos especiales, provisión de equipos de seguridad para el personal, personal capacitado en primeros auxilios y capacidad de reforzamiento de medidas de seguridad.

b) Recursos materiales

Lista de recursos materiales y de información de seguridad disponibles, procedimientos para adquisición de materiales y de información de seguridad.

2.2.2    EVALUACIÓN DEL PERSONAL

La evaluación de la capacidad de las personas en éste campo se encuentra un poco dentro de lo que el subjetivismo del contratista permita; esto significa que las consideraciones de capacidad de un operador con respecto a otro pueden verse disminuidas por diferentes hechos, como de que es menos conocido o que otro operador ya halla trabajado anteriormente con el contratista.

Estos trabajos requieren un apropiado conocimiento de principios técnicos específicos. Este procedimiento ha sido desarrollado para ayudar en el reconocimiento de las características esenciales para la calificación de un operador envuelto en la practica o ejecución de soplado abrasivo y en la aplicación de sistemas de pinturas modernos y de recubrimientos.

La calidad en la aplicación de un recubrimiento depende principalmente de la capacidad con la que cuente quien ejecute dicha aplicación. Esta sección ha sido preparada sobre la base del estándar de la NACE ( 5 )    RP0495-95 ( 15 ) que tiene por objeto establecer guías en la calificación de personal en preparación de superficies y aplicación de pinturas y recubrimientos. En el desarrollo de las prácticas escritas requeridas, la autoridad calificadora deberá revisar las recomendaciones detalladas y de ser necesario modificará lo que esté acorde con sus necesidades específicas. Cualquier modificación no comprometerá la calidad ya sea en la hechura o aplicación, y deberá estar documentada para su revisión.

______________

(15) NACE RP0495-95: Guidelines for Qualifying Personel as Abrasive Blasters and Coating and Lining Aplicators in the Rail Industries

La calificación de personal de acuerdo con estas recomendaciones será aplicable para personal que realice actividades en cada uno de los siguientes procesos:

- Establecer procedimientos

- Limpieza por soplado abrasivo en seco y con agua.

- Requerimientos ambientales, de seguridad e higiene de los procedimientos y de operadores

- Procedimiento y especificaciones de control de calidad

Procesos adicionales a los anteriormente expuestos se encuentran contemplados en el documento referido anteriormente ( 15 ).

Niveles de Calificación

Existen 4 niveles básicos de calificación, estos pueden ser subdivididos por el empleador cuando niveles adicionales de habilidad o responsabilidad sean necesarios para aplicaciones especificas. Los cuatro niveles básicos de calificación son:

| Aprendiz: | Aquella persona que muestra habilidad y disposición para aprender procedimientos de soplado abrasivo y aplicación de materiales de recubrimiento y pinturas. Un aprendiz debe tener conocimiento de todos los procedimientos de seguridad relacionados con el soplado y la aplicación de recubrimientos. |
| --- | --- |
| Ayudante: | O asistente, es un individuo calificado para ejecutar apropiadamente un proceso específico de acuerdo con un procedimiento escrito, o una serie de instrucciones. Un ayudante debe recibir necesariamente la guía o supervisión de un operador calificado o un supervisor. |
| Operador: | Un individuo calificado para ejecutar limpieza de superficie y recubrimientos de acuerdo a los códigos, estándares y especificaciones aplicables. Un operador debe estar fuertemente familiarizado con el alcance y limitaciones de los métodos y ejercerá responsabilidades asignadas en el entrenamiento en campo y la supervisión de los ayudantes aprendices. Un operador debe ser capaz de preparar instrucciones escritas, organizar calendarios de fabrica y reportes de calidad del trabajo completado. |
| Supervisor | Un individuo capaz y responsable para establecer técnicas, estándares, y especificaciones. Esta persona tendrá conocimiento para seleccionar un método particular de limpieza, método de aplicación, y procedimiento a usar. Un supervisor deberá ser capaz de evaluar resultados en términos de los estándares existentes y especificaciones, poseer un soporte o experiencia práctica con los materiales usados, aplicación de procesos, y/o tecnología de productos para asistir a las autoridades que desarrollan las especificaciones o ingenieros en corrosión que establecerán los criterios de aceptación. Un supervisor será responsable por el entrenamiento y examinación de los aprendices, ayudantes y operadores previo a su calificación. |

En lo correspondiente a los requerimientos de calificación, es donde se establece el perfil del individuo que aplica a una función de las anteriormente descritas. Estos requerimientos se expondrán en el capitulo #3 en la parte correspondiente a personal.

Calificación por Examinación

Un sistema de medición para    determinada comprensión de material de entrenamiento y competencia general debe ser establecido. La examinación y calificación es un proceso de múltiples pasos.

Para ser considerado para examinación, el personal debe haber alcanzado los requerimientos del empleador en la prueba escrita. Un supervisor o un representante designado por la autoridad calificadora debe conducir y evaluar los exámenes a todos los aprendices y operarios. La examinación usada para verificar calificaciones físicas y técnicas debe consistir en lo siguiente:

| Tipo de Evaluación: |  |
| --- | --- |
| Física: | La calificación física de un candidato debe ser establecida con respecto a su grado de precisión visual; la medida de su visión deberá ser demostrada por métodos de pruebas industrialmente aceptados. |
| Oral o Escrita: | Una examinación que cubra materiales, equipos, y principios básicos de los procesos deberá consistir de un apropiado cuestionario desarrollado por un supervisor y/o un representante designado. Una examinación compuesta de preguntas detalladas en procesos específicos o materiales debe ser desarrollada por las autoridades responsables de la evolución del proceso, materiales o sistema especifico. |
| Práctica: | La demostración de competencia por la ejecución de procesos específicos es un parámetro para le proceso de calificación. El supervisor debe preparar paneles de prueba que requiera el aplicante para demostrar eficiencia en procesos determinados. Los resultados de estas pruebas deberán servir para probar competencia. Cuando el uso de paneles de prueba es impráctico, la calificación en procesos específicos deberá ser verificada por medio de producción de trabajo actual ejecutado. |

Calificación

La calificación será responsabilidad del empleador en concordancia con los procesos escritos de control de calidad. La calificación será basada en la demostración de eficiencia, capacidad y documentado conocimiento técnico.

Debido al progreso técnico de la industria, recalificaciones periódicas deberán ser consideradas en las prácticas de calidad del empleador. Una vez que se han establecidos las condiciones y estándares requeridos por la empresa dueña de la obra con la empresa calificadora ( si es que la hubiera) se procede a efectuar diferentes acciones de la siguiente forma lógica que se presenta en la figura # 2.1. Esta serie de pasos son, de forma general, los que se deberán efectuar al calificar una empresa.

Figura #2.1 “SECUENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS”

Este procedimiento varía levemente cuando, el ente calificador es una empresa independiente de la empresa dueña de la obra, como el caso de una agencia de calificación. En dicho caso, las acciones resultan de una previa interrelación entre 4 entes:

El Contratante

La Empresa Auditora

La Empresa Calificadora

# El Contratista

En esos casos, existe la intervención de agentes que se encargaran de garantizar la capacidad de la empresa y la correcta ejecución de la misma, responsabilidades que recaen en la empresa calificadora y la empresa auditora respectivamente.

Ahora, el veredicto de la empresa calificadora podrá ser apelado, y la calificación tendrá una validez por tres años y deberá ser corroborada por medio de un informe anual durante dicho período, al final del cual se efectúa una nueva calificación, decidiendo revocar o renovar por 3 años más dicha calificación.