APÉNDICE I

FOTOGRAFÍAS DEL ENSAYO DE ULTRASONIDO

FOTOGRAFÍA 1. MEDICIÓN DIRECTA DE U.T. EN PANTALLA No. 20, LADO SUR, COTA + 2.100 MSNR, C.L.D.

FOTOGRAFÍA 2. MEDICIÓN DIRECTA DE U.T. EN PANTALLA No. 4, LADO NORTE, COTA + 1.200 MSNR, C.L.D.

FOTOGRAFÍA 3. MEDICIÓN INDIRECTA DE U.T. EN PANTALLA CURVA FRONTAL IZQUIERDA, LADO OESTE, COTA + 4.300 MSNR, C.S.

FIGURA 4. MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE FISURA EN PANTALLA No. 21, LADO SUR, COTA + 4.300, C.S.

APÉNDICE J

FOTOGRAFÍAS DEL ENSAYO DE CARBONATACIÓN

FOTOGRAFÍA 1. APLICACIÓN DE FENOLFTALEÍNA EN PANTALLA No. 20, LADO SUR, COTA + 2.400 MSNR, CARA INTERIOR

FOTOGRAFÍA 2. HORMIGÓN CARBONATADO, PANTALLA FRONTAL CURVA IZQUIERDA, LOSA INTERIOR, PROFUNDIDAD 4 cm.

APÉNDICE K

FOTOGRAFÍAS DE MEDICIÓN DE POTENCIALES DEL REFUERZO

FOTOGRAFÍA 1. TOMA DE POTENCIAL NATURAL, PANTALLA No. 20, LADO SUR, COTA + 4.300 MSNR, CARA SUPERIOR

FOTOGRAFÍA 2. TOMA DE POTENCIAL NATURAL, PANTALLA No. 20, LADO SUR, COTA + 2.400 MSNR, CARA INTERIOR

FOTOGRAFÍA 3 Y 4. TOMA DE POTENCIAL, PANTALLA FRONTAL CURVA IZQUIERDA, LADO OESTE, COTA + 2.700 MSNR, CARA FRONTAL

APÉNDICE H

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIÓN VISUAL DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN

FOTOGRAFÍA 1. ACERO EXPUESTO EN ESTADO DE CORROSIÓN GENERALIZADO, PANTALLA No. 20, LADO SUR, COTA + 4.300 MSNR, CARA SUPERIOR

### FOTOGRAFÍA 2. FISURA DE CORROSIÓN EN PANTALLA No. 20, LADO SUR, COTA + 0.600 A + 1.200 MSNR, C.L.D.

FOTOGRAFÍA 3. DESGASTE MENOR DE HORMIGÓN EN LOS COSTADOS DE PANTALLA No. 4, LADO NORTE, CARA FRONTAL. SE EVIDENCIA DEFENSA DE POLIETILENO FALTANTE. PERNOS Y PLATINAS DE ANCLAJE PRESENTAN UN ESTADO DE CORROSIÓN MUY AVANZADO.

FOTOGRAFÍA 4. VARILLA EXPUESTA (NO PERTENECE AL REFUERZO) EN ESTADO DE CORROSIÓN GENERALIZADO, PANTALLA No. 4, LADO NORTE, CARA INTERIOR

FOTOGRAFÍA 5 Y 6. SE OBSERVA REFUERZO EXPUESTO CON ESTADO DE CORROSIÓN GENERALIZADO, PANTALLA No. 4, LADO NORTE, COTA + 0.000 MSNR, CARA FRONTAL IZQUIERDA Y DERECHA. DESMORONAMIENTO DE HORMIGÓN DE OBSERVA.

FOTOGRAFÍA 7. MALA PRÁCTICA DE REPARACIÓN DE REFUERZO CORROÍDO. SE EVIDENCIA BACHEO EN LA LOSA DE PANTALLA FRONTAL CURVA IZQUIERDA

FOTOGRAFÍA 8. PERNOS Y PLATINAS DE ANCLAJE PRESENTAN UN ESTADO DE CORROSIÓN MUY AVANZADO, PANTALLA CURVA FRONTAL IZQUIERDA, CARA FRONTAL. DEFENSAS DE POLIETILENO EN ESTADO OPERATIVO.

FOTOGRAFÍA 9. INCLINACIÓN INUSUAL DE PANTALLA No. 5, LADO SUR. CARA INTERIOR PRESENTA DOS ESTACAS QUE, PARECERÍA, SOSTIENEN EL MURO DE CONTENCIÓN.

FOTOGRAFÍA 10. SE EVIDENCIA MANCHAS DE ÓXIDO, FISURA Y BARRA DE ACERO (NO PERTENECE AL REFUERZO) CORROÍDA EN LA LOSA DE PANTALLA CURVA FRONTAL DERECHA.

##### APÉNDICE DE PLANOS

NO PRESENTAR EN LA ESPOL

APÉNDICE G

FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL Y ALGUNOS ENSAYOS DE LA ESTRUCTURA (10)

Tipo de Estructura: ____________________ Edad: _________________

Ubicación: ___________________________ Ambiente: ______________

Orientación: _________________________ Fecha de Inspección: _____

1) Tipificación de daños y localización en la estructura.

Croquis de la estructura con levantamientos de daños generales

2) Registro Fotográfico.

3) Extensión y Gravedad de los daños.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4) Ensayos mínimos a realizar.

ENSAYO: Determinación de Cloruros o Sulfatos.

| LUGAR | RESULTADO |
| --- | --- |

ENSAYO: Profundidad de Carbonatación.

| LUGAR | RESULTADO |
| --- | --- |

5) Prediagnóstico.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Fecha: ___________________	Elaborado por: _______________

Aprobado por:_____________Nombre de la Institución: _______

###### APÉNDICE C

LETRAS CÓDIGO PARA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA (12)

| Tamaño del Lote | Niveles Generales de Inspección |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| 2 a 18 | A | A | B |
| 9 a 15 | A | B | C |
| 16 a 25 | B | C | D |
| 26 a 50 | C | D | E |
| 51 a 90 | C | E | F |
| 91 a 150 | D | F | G |
| 151 a 280 | E | G | H |

APÉNDICE D

TABLA MAESTRA PARA INSPECCIÓN REDUCIDA – MUESTREO SIMPLE (12)

| Letra código | Tamaño de | Niveles aceptable de calidad |
| --- | --- | --- |
| para el tamaño | la | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.04 | 0.065 |
| de la muestra | muestra | Ac Rc | Ac Rc | Ac Rc | Ac Rc | Ac Rc |
| A | 2 |  |  |  |  |  |
| B | 2 |  |  |  |  |  |
| C | 2 |  |  |  |  |  |
| D | 3 |  |  |  |  |  |
| E | 5 |  |  |  |  |  |
| F | 8 |  |  |  |  |  |
| G | 13 |  |  |  |  |  |
| H | 20 |  |  |  |  |  |
| J | 32 |  |  |  |  |  |
| K | 50 |  |  |  |  |  |
| L | 80 |  |  |  |  | 0 1 |
| M | 125 |  |  |  | 0 1 |  |
| N | 200 |  |  | 0 1 |  |  |
| P | 315 |  | 0 1 |  |  | 0 2 |
| K | 500 | 0 1 |  |  | 0 2 | 1 3 |
| R | 800 |  |  | 0 2 | 1 3 | 1 4 |

Nota:        Use el plan de muestreo que aparece inmediatamente debajo de la flecha.

Use el plan de muestreo que aparece inmediatamente arriba de la flecha.

Ac: Número de Aceptación.

Rc: Número de Rechazo.

APÉNDICE E

FORMULARIO DE ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ARMADA (10)

1. Datos Generales de la Estructura

1.1. Tipo de Estructura		Descripción básica de los Componentes

__ Puente 			_________________________________

__ Muelle			_________________________________

__ Otro				_________________________________

1.2. Fecha de Construcción de la Estructura:_______________               ___

1.3. Uso General de la Estructura: ___________________________          __

__________________________________________________        ____

1.4. Croquis de Ubicación, coordenadas de fachada, orientación y                               nnnnndirección del viento indicando el medio de exposición

__________________________________________________       ____

_______________________________________________       _______

2. Datos Particulares de la Estructura

2.1. Propiedades de los Materiales

Tipos de Cemento: ____________  Tipo de Agua: ____________

Naturaleza de los Áridos: ________________________________

Sistema de Defensa:   ________________________________

2.2. Diseño del Hormigón

Resistencia característica a la compresión: ___________________

Dosificación del Cemento: _____ Dosificación de Agregados: ____

Relación Agua/Cemento: _______ Uso de Aditivos: ____________

Continuación ......

2.3. Propiedades de los Materiales

__ En Obra				__ Prefabricado

__ Hormigón Reforzado		__ Pretensado

__ Postensado

Tecnología de fabricación en obra: __________________________

Método de Compactación: _________________________________

Método de Curado: ______________________________________

3. Historial de Vida en Servicio de la Estructura

3.1. Fecha de puesta en servicio: ______________________________

3.2. Resistencia del Hormigón a la compresión en obra: ____________

3.3. Anomalías observadas durante la construcción: _______________

_______________________________________________________

Anomalías anteriormente detectadas:

_______________________________________________________

3.4. Ensayos y Mantenimiento

Inspecciones Rutinarias: ___________________________________

_______________________________________________________

Ensayos Particulares: _____________________________________

_______________________________________________________

Tipos de Mantenimiento: ___________________________________

_______________________________________________________

3.5. Reparaciones

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4. Información Adicional

_______________________________________________________

Continuación ......

_______________________________________________________

Fecha: ___________________	Elaborado por: _______________

Aprobado por:_____________	Nombre de la Institución: _______

APÉNDICE A

COMPONENTES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DE LOS CEMENTOS(4)

| Tipo Princip. | Denominación de los Productos (Tipos de Cementos Comunes) | Composición – Proporción en Masa (1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Componentes Principales |
|  |  | Clinker K | Escoria de alto Horno S | Humo de Sílice D2* | Puzolana | Cenizas volantes |  | Caliza | Consist. Minorit. |
|  |  |  |  |  | Natural P | Natural Calcinada Q | Silíceos V | Cálcicas W | Esquistos Calcinados T | L | LL |  |
| CEM I | Cemento Portland | CEM I | 95-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 |
| CEM II | Cemento Portland con escoria | CEM II/A-S CEM II/B-S | 80-94 65-79 | 6-20 21-35 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-5 0-5 |
|  | Cemento Portland con humo de sílice | CEM II/A-D | 90-94 | - | 6-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 |
|  | Cemento Portland con puzolana | CEM II/A-P CEM II/B-P CEM II/A-Q CEM II/B-Q | 80-94 65-79 80-94 65-79 | - - - - | - - - - | 6-20 21-35 - - | - - 6-20 21-35 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 0-5 0-5 0-5 0-5 |

Continuación ....

| CEM II | Cemento Portland con ceniza volante | CEM II/A-V CEM II/B-V CEM II/A-W CEM II/BW | 80-94 65-79 80-94 65-79 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 6-20 21-35 - - | - - 6-20 21-35 | - - - - | - - - - | - - - - | 0-5 0-5 0-5 0-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cemento Portland con esquisto calcinado | CEM II/A-T CEM II/B-T | 80-94 65-79 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6-20 21-35 | - - | - - | 0-5 0-5 |
|  | Cemento Portland con caliza | CEM II/A-L CEM II/B-L CEM II/A-LL CEM II/B-LL | 80-94 65-79 80-94 65-79 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 6-20 21-35 - - | - - 6-20 21-35 | 0-5 0-5 0-5 0-5 |
|  | Cemento Portland compuesto (3) | CEM II/A-M CEM II/B-M | 80-94 65-79 | <------------------------------ 6-20 ----------------------------> <------------------------------ 21-35 ----------------------------> | 0-5 0-5 |
| CEM III | Cemento con escoria de horno alto | CEM III/A CEM III/B CEM III/C | 35-64 20-34 5-19 | 36-65 66-80 81-95 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0-5 0-5 0-5 |

Continuación .......

| CEM IV | Cemento puzolánico (3) | CEM IV/A CEM IV/B | 65-89 45-64 |  | <-------------------- 11-35 ---------------> <-------------------- 36-35 ---------------> | - - | - - | - - | 0-5 0-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEM V | Cemento compuesto (3) | CEM V/A CEM V/B | 40-64 20-38 | 18-30 31-50 | - - | <-------- 18-30 ------> <-------- 31-50 ------> | - - | - - | - - | - - | 0-5 0-5 |

1) Los valores de la tabla se refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios (núcleo de cemento).

2) El porcentaje de humo de sílice está limitado al 10 %.

3) En cementos Portland compuestos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolánicos CEM IV/A y CEM IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B, los componentes principales además del clínker deben ser declarados en la designación del cemento.

## APÉNDICE B

CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD AMBIENTAL(8)

| Clase Específica de Exposición | Descripción | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Clase | Subclase | Designación | Tipo de Proceso |  |  |
| NO AGRESIVA | I | Ninguno | Interiores de edificios sometidos a | Interiores de edificios protegidos de |
|  |  |  | condensación. | la intemperie. |
|  |  |  | Elementos de hormigón en masa. |  |
| Normal |  | IIa |  | Interiores sometidos a condensaciones | Sótanos no ventilados. |
|  |  |  |  | o humedades relativas medias-altas | Cimentaciones. |
|  |  |  |  | (>65%). | Tableros y pilas de puentes en zonas con |
|  | Humedad |  | Corrosión de origen | Exteriores en ausencia de cloruros | precipitación anual superior a 600 mm. |
|  | Alta |  | diferente de los | sometidos a la acción de agua de | Elementos de hormigón en cubiertas |
|  |  |  | cloruros | lluvia en zonas con precipitación anual | de edificios. |
|  |  |  |  | superior a 600 mm. |  |
|  |  | IIb | Corrosión de origen | Exteriores en ausencia de cloruros | Construcciones exteriores protegidos |
|  | Humedad |  | diferente de los | sometidos a la acción de agua de | de la lluvia. |
|  | Media |  | cloruros | lluvia en zonas con precipitación anual | Tableros y pilas de puentes en zonas con |
|  |  |  |  | inferior a 600 mm. | precipitación anual superior a 600 mm. |
| Marina | Aérea | IIIa |  | Elementos de estructuras marinas | Edificaciones en las proximidades |
|  |  |  |  | por encima de la pleamar. | de las costas. |
|  |  |  | Corrosión por | Elementos exteriores de estructuras | Puentes en las proximidades de las |
|  |  |  | cloruros | situados en la proximidad de la línea | costas. |
|  |  |  |  | costera (a menos de 5 Km). | Zonas aéreas de diques, pantanales y |
|  |  |  |  |  | otras obras de defensa litoral. |
|  |  |  |  |  | Instalaciones portuarias. |

Continuación......

| Marina |  | IIIb |  | Elementos de estructuras marinas | Zonas sumergida de diques, pantanales y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sumergida |  | Corrosión por | por debajo del nivel mínimo de | otras obras de defensa litoral. |
|  |  |  | cloruros | bajamar. | Cimentaciones y zonas sumergidas |
|  |  |  |  |  | de pilas de puentes en el mar. |
|  |  | IIIc |  | Elementos de estructuras marinas | Zonas en la carrera de las mareas de |
|  | En zonas de |  | Corrosión por | en la zonas de carrera de mareas. | diques, pantanales y otras obras de |
|  | marcas |  | cloruros |  | defensas del litoral. |
|  |  |  |  |  | Zonas de pilas de puentes en la |
|  |  |  |  |  | carrera de las mareas. |
|  |  | IV |  | Instalaciones no impermeabilizadas | Piscina. |
| Con cloruros de |  | Corrosión por | en contacto con agua que presente | Pilas de pasos superiores o pasarelas |
| origen diferente |  | cloruros | un contenido elevado de cloruros | en zona de nieve. |
| al medio marino |  |  | no relacionados con el ambiente | Estaciones de tratamientos de agua. |
|  |  |  |  | marino. |  |

## APÉNDICE B

CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD AMBIENTAL (8)

| Clase Específica de Exposición |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clase | Subclase | Designación | Tipo de Proceso | Descripción | Ejemplos |
|  |  | H |  | Elementos situados en contacto | Construcciones en zonas de alta |
|  |  |  |  | frecuente con el agua o zonas con | montaña. |
|  | Sin sales |  | Ataque | humedad relativa medioambiental en | Estaciones de Invierno. |
|  | fundentes |  | Hielo - Deshielo | invierno superior 75% y que tengan |  |
| Con |  |  |  | una probabilidad anual de superior al |  |
| Heladas |  |  |  | 50% de alcanzar al menos una vez |  |
|  |  |  |  | los -5 grados centígrados. |  |
|  |  | F |  | Elementos destinados al tráfico de | Tableros de puente o pasarelas |
|  | Con sales |  | Ataques por | vehículos o peatones en zonas | en zonas de alta montaña. |
|  | fundentes |  | sales | con mps de 5 nevadas al año o con |  |
|  |  |  | fundentes | valor medio de temperatura mínima al |  |
|  |  |  |  | invierno de 0 grados centígrados. |  |
|  | Débil | Qa |  | Elementos situados en ambientes con | Instalaciones industriales con |
|  |  |  | Ataque | contenidos de sustancias químicas | sustancias débilmente agresivas. |
|  |  |  | químico | capaces de provocar la alteración del | Construcciones en la proximidad |
|  |  |  |  | hormigón con velocidad lenta. | de áreas industriales con |
| Química |  |  |  |  | agresividad débil. |
| Agresiva | Media | Qb |  | Elementos en contacto con el agua | Dolo, bloques y otros elementos |
|  |  |  | Ataque | de mar. | para diques. |
|  |  |  | químico | Elementos situados en ambientes con | Estructuras marinas en general. |
|  |  |  |  | contenidos de sustancias químicas | Instalaciones industriales con |

Continuación .......

|  | Media | Qb |  | capaces de provocar la alteración del | sustancias de agresividad media. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | hormigón con velocidad media. | Construcciones en la proximidad |
|  |  |  |  |  | de áreas industriales con |
|  |  |  | Ataque |  | agresividad media. |
|  |  |  | químico |  | Instalación de conducción y |
| Química |  |  |  |  | tratamiento de aguas residuales |
| Agresiva |  |  |  |  | con sustancias de agresividad |
|  |  |  |  |  | media. |
|  | Fuerte | Qc |  | Elementos situados en ambientes con | Instalaciones industriales con |
|  |  |  |  | contenidos de sustancias químicas | sustancias de agresividad alta. |
|  |  |  | Ataque | capaces de provocar la alteración del | Instalación de conducción y |
|  |  |  | químico | hormigón con velocidad rápida. | tratamiento de aguas residuales |
|  |  |  |  |  | con sustancias de agresividad |
|  |  |  |  |  | alta. |
|  |  | E |  | Elementos sometidos a desgaste | Pilas de puentes en cauces muy |
|  |  |  |  | superficial. | torrenciales. |
|  |  |  | Abrasión | Elementos de estructuras hidráulicas | Elementos de diques, pantanales |
| Erosión |  | Cavitación | donde la cota piezométrica pueda | y otras obras de defensa del |
|  |  |  |  | descender por debajo de la presión | litoral sometidos a fuertes oleajes. |
|  |  |  |  | del vapor de agua. | Pavimentos de hormigón. |
|  |  |  |  |  | Tuberías de alta presión. |

APÉNCIDE F

TIPIFICACIÓN DE DAÑOS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (10)

| CÓDIGO | DAÑO | DESCRIPCIÓN | CAUSAS | DETALLES QUE DEBEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SER DADOS POR LA |
|  |  |  |  | INSPECCIÓN |
| A1 | Grietas o Fisuras | Rotura del hormigón superficial | Sobrecargas, contracción, corrosión. | Dirección, ancho, longitud y |
|  |  | o profundo. |  | profundidad. |
| A2 | Red de Grietas | Grietas estrechas y cortas | Cambio diferencial de volumen de | Ancho de grietas, tamaño de red |
|  |  | formando una red. | hormigón superficial e interno. | y superficie afectada. |
| B1 | Gel de Exudación | Gel viscoso viscoso saliendo a | Reacción álcali-agregado. | Superficie afectada, cantidad de |
|  |  | través de los poros del hormigón. |  | depósito (láminas, estalactitas). |
| B2 | Eflorescencia | Costra blanca en la superficie del | Lixiviación de hidróxidos con o sin | Localización, intensidad, posible |
|  |  | hormigón. | formación de carbonatos. | daño asociado. |
| B3 | Manchas de | Manchas de color marrón-rojizo. | Corrosión de la armadura del | Superficie afectada. |
|  | Oxido |  | alambre de amarre. |  |
| B4 | Manchas de | Zona superficial del concreto con | Escurrimiento externo o interno, | Localización, profundidad. |
|  | Humedad | indicios de humedad. | condensación. |  |
| C1 | Protuberancia | Daño localizado superficial. | Desarrollo de una presión interna local | Superficie afectada, grietas |
|  |  |  | o expansión de partículas de agregado. | asociadas. |
| C2 | Concreto fofo | Sonido hueco al golpe de martillo. | Corrosión del acero de refuerzo | Superficie afectada, profundidad. |
|  |  |  | o cangrejeras. |  |

Continuación ....

| C3 | Delaminación | Fragmento de hormigón separado | Presión interna por corrosión de la ar- | Superficie afectada, profundidad. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de la masa. | madura o por una fuerza externa aplicada. |  |
| C4 | Intemperismo | Desgaste de la superficie del hormigón | Acción del medio ambiente que produce | Superficie afectada, profundidad, |
|  |  | lavado de la pasta de cemento. | desgaste en la superficie. | intensidad. |
| D2 | Nidos de Abeja | Vacíos entre los agregados gruesos | Falta de homogeneidad durante el vaciado | Localización y posible daño |
|  |  |  | del concreto. | asociado. |
| E1 | Junta de | Demarcación en la superficie del | Junta entre dos colados. | Localización y posible daño |
|  | Construcción | hormigón poroso o no. |  | asociado. |
| E2 | Junta de | Línea formada por la unión de dos | Espacio dejado para pequeños | Abertura, obstrucciones y |
|  | Dilatación | planos de hormigón. | movimientos rotatorios. | cualquier asociado a su deterioro. |