APÉNDICE B

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ALAMBRES USADOS EN EL TERMOROCIADO DEL EJE

ALAMBRE BASE

BondArc 75B

| COMPOSICIÓN QUÍMICA |  |
| --- | --- |
| Níquel (Ni) | 95% |
| Aluminio (Al) | 5% |
| PROPIEDADES FÍSICAS |  |
| Tamaño del Alambre | 1/16 plg (1.6 mm) |
| Eficiencia del Depósito | 70% |
| Punto de Fusión | 2,642 °F (1,450 °C) |
| Esfuerzo de Tensióna | 9,100 psi (62.8 MPa) en superficie limpia 9,750 psi (67.2 MPa) en superficie sandblasteada |
| Textura del recubrimiento | Variableb |
| Dureza | 55-80 Rb |
| Densidad del recubrimiento | 7.8 gr/cm3 c |
| Peso del recubrimiento | 0.038 lbs/ft2/mil |
| Propiedades Magnéticas | No magnéticas |
| Resistencia a la Abrasión | Buena |
| Resistencia al Impacto | Excelente |
| Coeficiente de Expansión Térmica | 7x10-8 plg/plg°F (1,000 °F) |
| Resistividad Eléctrica | 200   cm |
| Resistencia al Calor | Buenad |
| PARÁMETROS DE ROCIADO |  |
| Rango de Rociado | 10 lbs/hr/100Amp (4.5 Kg/hr/100Amp) |
| Cubrimiento | 0.9 oz/pie2/0.001 plg (1.10 Kg/m/100m) |
| Patrón de Rociadoe | Cross Nozzle/Positioner – 1 plg (2.5 cm) Slot Nozzle/Positioner – 2 plg (5 cm) |
| Longitud de Alambre por libra | 84 pie de 1/16 plg |

a	Valores son para substrato de acero ASTM C633-69. Para esfuerzos de liga en otros materiales substratos, ver Apéndice C.

b	Condiciones: 6 plg de standoff, 40 psi – 8830 , depende del nozzle cap, aire presurizado – alto psi.

c	Densidad depende de la presión de aire – 80%. 90% para reconstrucción.

d	No evidente aleación/substrato:

5 días		@	1,000 °F

3 días		@	1,800 °F

15 minutos	@	2,200 °F

e	La más alta presión, tamaño de alambre (1/16 plg), y más bajo amperaje con nozzle cap rojo proporciona el más pequeño patrón de.

ALAMBRE FINAL

ACERO INOXIDABLE AL 13% DE CROMO 60T

| COMPOSICIÓN QUÍMICA |  |
| --- | --- |
| Carbón | 0.3 |
| Fósforo | Trace |
| Sulfuro | Trace |
| Manganeso | 1.0 |
| Níquel | 1.0 |
| Cromo | 12/14 |
| Silicio | 0.08 |
| Hierro | Balance |
| PROPIEDADES FÍSICAS |  |
| Tamaño del Alambre | 1/16 plg (1.6 mm) |
| Eficiencia del Depósito | 78 %* |
| Punto de Fusión | 2,600 °F (1,427 °C) |
| Esfuerzo de Tensión | 4,730 psi (32.6 MPa) |
| Textura del Revestimiento | Variable** |
| Textura del Acabado | 6-15 plg aa** |
| Dureza | Rc 40-43 |
| Densidad del Revestimiento | 6.74 g/cm3 ** |
| Peso del Revestimiento | 0.035 lb/pie2/mil |
|  | 0.0018 plg/plg (cm/cm) |
| Coeficiente de Expansión Térmica | 6.6 x 10-7 plg/plg °F (1,000 °F) |

| PARÁMETROS DEL ROCIADO |  |
| --- | --- |
| Rango de Rociado | 10 lb/hr/100 Amp (4.5 Kg/hr/100 Amp) |
| Cubrimiento | 0.8 oz/pie2/0.001plg (0.98 kg/m2/100 m) |
| Patrón de Rociado**** | Cross Nozzle/Positioner – 1 plg (2.5 cm) Slot Nozzle/Positioner – 2 plg (5 cm) |
| Longitud de Alambre por libra | 96 pie (1/16 plg) |

*	Depende de la presión de aire, standoff, nozzle cap y tamaño de target.

**	Condiciones: 6 plg de standoff, 40 psi – 8830, depende de la presión de aire – fino.

***	Para incrementar la dureza, la presión de aire debe estar sobre los 60 psi.

****	Presiones más altas, diámetro más pequeño de alambre (1/16 plg), y más bajo amperaje con nozzle cap rojo.