05/12/2011

TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN I APORTE

- (20% )Determinar la gravedad específica (SSS) y absorción para la arena y agregado grueso, cuyos datos son:

- Masa seca (en aire)			409.5   	  g

- Masa del matráz + agua		1270       g

- Masa sss (en aire)			430         g

- Masa del matráz con muestra y agua	1520.8    g

- Masa seca (en aire)			1200    g

- Masa sss (en aire)			1302    g

- Masa en agua				759.5   g

- (30%) Usted dispone de la siguiente proporción ajustada (corregida), para las condiciones de humedad encontradas en un día de producción:

Humedad del Agregado Grueso = 0.2 %

Humedad de la Arena = 0.5 %

Material			Peso kg/m3

Cemento			350

Agua				220

- Grueso			980

- Fino			800

Si las absorciones determinadas en los áridos son  4.0  y 1.0 para agregados Gruesos y Finos respectivamente.

Determinar la dosificación de la mezcla (SSS), y su relación a/c.

- (10%) Los óxidos que componen el clínker en orden de abundancia son:

A)Fe203, Al203, Si02, Ca0	  B) Si02, Ca0, Fe203, Al203                                     C) Ca0, Si02, Al203,Fe203

D) Al203, Si02, Ca0, Fe203

- (10%) Las dos fases del clínker que aportan con un endurecimiento rápido y alto calor de hidratación son :

### A)    C3S y C3A        B)      C2S y C4AF          C)     C y C2S         D)       C2S y C3A

- (30%) Determinar del Gráfico adjunto, el  módulo de finura del material, y definir qué tipo es.