Examen Primer Parcial - 25 de noviembre de 2022

Nombre:

# Matrícula:

Firma:

Nota (/100):

Parte 1. Problemas

- Escoger la proporción de materiales del hormigón que satisfaga los requerimientos para la estructura descrita, utilizando el mecanismo de proporcionamiento recomendado por el método estándar ACI 211.1 y justificando cada decisión tomada (40 puntos).

- Hormigón para reservorio expuesto ante ambiente de sulfatos (sulfato en agua = 3000 ppm)

- Requerimiento del calculista:

  - f’c = 20 MPa (a los 28 días), desviación estándar de la planta s = 4 MPa

  - Espaciamiento mínimo entre armaduras = 25 mm.

- Propiedades de varios áridos disponibles (escoger los apropiados):

- Completar la información de granulometría, calcular módulo de finura y dibujar la curva granulométrica, con los siguientes datos proporcionados (20 puntos):

Parte 2. Teoría

- Trabajabilidad en el hormigón se define como (5 puntos):

A) desempeño del hormigón endurecido en las estructuras.

B) economía de una mezcla, que permite el uso masivo de mano de obra.

C) facilidad de mezclado, colocación, compactación y terminado en estado fresco.

D) todas las anteriores.

- El diámetro del cilindro para elaborar muestras de hormigón para el ensayo de resistencia debe tener por lo menos (5 puntos):

A) 4 veces el TMA	b) 3 veces el TMA	c) 2 veces el TMA	d) ninguna de las anteriores.

- El hormigón de peso normal tiene una gravedad específica que fluctúa entre  (5 puntos):

A) 2.6 – 2.8		b) 2.2 – 2.4		c) 1.8 – 2.0		d) ninguna de anteriores.

- La reducción del contenido de agua en el hormigón provoca los siguientes efectos (5 puntos):

A) aumenta la porosidad en la pasta de cemento

B) reduce la contracción por secado y fisuración.

C) incrementa la trabajabilidad de la mezcla.

D) disminuye la durabilidad.

E) ninguna de las anteriores.

- Se requiere fundir un elemento estructural de hormigón que debe desencofrarse al día siguiente de haber sido fundido, pero también que tenga baja reactividad álcali-sílice por el tipo de agregado disponible. El tipo de cemento más recomendado para este caso es (5 puntos):

a) GU		b) LH(R) 	c) HE		d) MH		e) HE(R)

- Ordene de mayor a menor mediante números del 1 al 3 a las distintas densidades que se pueden determinar en un árido (5 puntos):

Densidad aparente ____	Densidad seca ____	Densidad SSS ____

- Dos probetas de hormigón, A y B, son elaboradas a partir de la misma muestra de hormigón y con el mismo procedimiento de moldeo. La A se almacena bajo el agua en una cámara de curado y la B se almacena al aire, ambas a la misma temperatura. Transcurren 2 años desde el día de elaboración de las probetas. Se puede predecir que (5 puntos):

  - La resistencia de las 2 probetas será similar.

  - La resistencia de A será mayor.

  - La resistencia de A será menor.

  - No es posible predecir con esta información.

- Tres plantas de hormigón premezclado exhiben las siguientes resistencias a la compresión promedio y desviaciones estándar de su hormigón cuya resistencia a la compresión especificada es de 20MPa. ¿Cuál de ellas es la mejor? (5 puntos)

____Planta 1: f’cprom= 23,3MPa, desv.est.=2,5MPa

____Planta 2: f’cprom= 27,6MPa, desv.est.=6,2MPa

____Planta 3: f’cprom= 20,2MPa, desv.est.=3,7MPa