ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

“Rediseño y calibración de un instrumento de laboratorio para medir porosidad usando helio”

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERO EN PETRÓLEO

Presentada por:

Christian Fernando Ramón Saraguro

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2007

AGRADECIMIENTO

A mi padre el Ing. Segundo A. Ramón Ramírez, a mi madre la Sra. Fanny Victoria Saraguro Eras, mi tío el Dr. Homero Saraguro Eras, mis hermanos Karem y Bruno, mis sobrinos Leonardo y Rafael, mi Director de Tesis el Ing. Ricardo Gallegos Orta, Ing. Luís Amores, Ing. Segundo Mariño, Ing. Olga Guerrero, Sr. Iván Guzmán que me guiaron e hicieron posible el desarrollo y culminación del presente tema de Tesis.

DEDICATORIA

A mi familia que me brindo la educación sin considerar el costo, para proyectar mi porvenir, pero principalmente me brindo su amor y dedicación para consolidarlo.

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

__________________________

Ing. Ricardo Gallegos Orta

DECANO DE LA FICT

PRESIDENTE

DIRECTOR DE TESIS

__________________________		        _________________________

Ing. Mario González Zambrano			Ing. Héctor Román Franco

MIEMBRO PRINCIPAL			           MIEMBRO PRINCIPAL

DECLARACION EXPRESA

“La responsabilidad del contenido  de esta Tesis de Grado, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

_______________________________

Christian Fernando Ramón Saraguro

RESUMEN

El presente trabajo describe el Rediseño y calibración de un instrumento de laboratorio para medir porosidad usando helio, medición que se realiza sobre núcleos muestra (plug) extraídos de estratos de las zonas de interés de pozos de yacimientos petroleros. Instrumento cuya medición la realiza por medio de la expansión de un gas, el cual ha sido implementado en el laboratorio de yacimientos y petrofísica. Su descripción contiene, conceptos básicos, métodos, equipo, obtención y análisis de resultados, además de un programa de procesamiento de datos computarizado para el cálculo de resultados. La revisión de conceptos básicos, será primordial para tener una mayor comprensión durante el desarrollo de la prueba y análisis de resultados. Se realiza el rediseño y calibración del instrumento para las expansiones del gas, calibración de medidores digitales de presión, adecuación del sistema de regulación de presión, conexiones de ingreso de aire y gas.

Se realizan cálculos, por medio de la ecuación de los gases ideales (presión, volumen, temperatura) en base al principio de la Ley de Boyle. Obteniendo la calibración de un volumen de referencia, utilizado para la calibración del equipo, y realizar las correspondientes expansiones.

Los resultados obtenidos han sido corroborados por medio de instrumentos de medición de porosidad, pertenecientes a laboratorios de Petroproduccion en los que se utiliza el mismo principio para su medición.

Se describe el funcionamiento, el ingreso de datos y obtención de resultados por medio del programa de procesamiento de datos.

INDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN…………………………………………………………………………...II ÍNDICE GENERAL…………………………………………………………………III

ABREVIATURAS………………………………………………………………..…IV

SIMBOLOGÍA……………………………………………………………………….V

INDICE DE FIGURAS……………………………………………………………..VI

INDICE DE TABLAS………………………………………………………………VII

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………1

CAPITULO 1

1. CONCEPTOS BÁSICOS………………………………………..………………3

  - Porosidad……………….………………………………………………..……3

1.1.1  Porosidad efectiva…………………………………………….……..18

1.1.2  Porosidad absoluta………………………………………………….20

1.1.3  Porosidad Primaria……………………………………………….….21

1.1.4  Porosidad Secundaria…………………………..…………………..22

  - Factores que afectan la porosidad………………………………….…….25

    - Porosidad de las areniscas…………………………………………..25

      - Consolidación…………………………………………..….27

      - Cementación…………………………………………….…32

      - Cemento de sílice…………………………………..……...32

      - Cemento de Carbonato………………………….….……..33

      - Cemento de Arcilla…………………………………..…….34

    - Porosidad de las Calizas……………………………………………...36

    - Diaclasas………………………………………………..…..38

    - Acción de Lixiviación por aguas subterráneas………….40

    - Dolomitización…………………………………..………….40

  - Ley de Boyle……………………………………………………….……….45

  - Usos de la porosidad……………………………………………………….51

CAPITULO 2

2. MÉTODOS PARA DETERMINAR LA POROSIDAD…………………..…..54

2.1  Registros eléctricos…………………………………...…….……………..55

2.2  Porosimetro de Boyle…………………………………..……………..…..85

2.3  Porosimetro de Ruska……………………………...…….……………….89

2.4  Método de expansión del gas contenido en los poros.………………..91

2.5  Método de inyección de mercurio…………………………….………….96

2.6  Método de pérdida de peso………………...……………………...……100

2.7  Método de saturación de la muestra en un líquido…………………...101

2.8  Método aditivo de saturaciones de fluidos……………………..……...104

CAPITULO 3

3. DESCRIPCIÓN DEL POROSIMETRO……………………………………..107

3.1  Indicador digital de Presión………………………………...…………...107

3.2  Transductor de Presión……………………………………………..…...119

3.3  Pesos calibrados ……………..……………………………………….....128

3.4  Calibración del Equipo……….………………………………….……….131

3.5  Diagrama de funciones de porosimetro……….……………………….149

3.6  Procedimiento para la determinación de la porosidad……………….150

CAPITULO 4

4. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS….………..………………155

  - Preparación de la muestra………………………..…...………………...156

  - Determinación de volumen de la roca………………………...….….…160

  - Determinación del volumen poroso…………………………..…………165

  - Procesamiento de datos (Programa) …………………..………………166

  - Análisis de los resultados……………………………...………………...170

  - Comparación de resultado obtenido mediante otro método……..…..177

CAPITULO 5

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES……………………..…………186

BIBLIOGRAFÍA

FOTOS

APÉNDICE

ABREVIATURAS

atm	Atmósferas

Bbl	Barril

cc	Centímetros cúbicos

cm	Centímetro

CW	Clockwise (sentido de las manecillas del reloj)

CCW	Counterclockwise (en contra del sentido de las manecillas del reloj)

eV	Electrón voltio

gal	Galón

ºC	Grados centígrados

ºF	Grados fahrenheit

gr/cc	Gramo por centímetro cúbico

Hz	Hertz

Kgf /cm2	Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado

l	Litro

lpc	Libras por pulgadas cuadradas absolutas

lb/gal	Libra por galón

m3	Metros cúbicos

m/hr	Metro por hora

mA	Miliampere

µseg / ft	Microsegundo por pie

mm	Milímetro

md	Milidarcy

mi	Milla

mi2	Milla cuadrada

ml	Mililitros

µf	Microfaraday

ohm-m	Ohmnio por metro

ft	Pies

ft/seg	Pie por segundo

Psi	Pounds per square inch

Psig	Pounds per square inch gauge

in	Pulgada

seg	Segundos

Watt	Vatio

Vac	Voltios de corriente alterna

Vdc	Voltios de corriente continúa

SIMBOLOGÍA

θ	Angulo

Am-Be	Americio 246 - Berilio

k	Constante

C Δtsh	Constante obtenida comparando Фs calculada por la formula de Wyllie con el verdadero valor de porosidad.

Cp	Compactación de la arcilla.

d	Diámetro

ρ	Densidad

ρa	Densidad de la anhidrita.

ρg	Densidad del grano de arena

ρb	Densidad neta corregida, dada por el registro.

ρf	Densidad de los fluidos de la formación

ρgav	Densidad promedia de los granos de la matriz.

ρd 	Densidad de la dolomita.

ρy	Densidad del yeso

LED	Diodos emisores de luz

DSN	Dual-Spacing Neutrón

Ec.	Ecuación

L	Espesor

FVF	Factor volumétrico de formación

R	Factor de recobro

V'sh	Fracción de volumen de arcillas laminares y estructurales, no arcillas dispersas

F	Fuerza

D, A, G, Y	Fracciones en la matriz de cada mineral, ya sea Dolomita, Anhidrita, Gibsonita, Yeso etc.

He	Helio

DPI	Indicador digital de presión

Rc, RH 	Lecturas del pistón micrométrico, cuando la copa contiene la muestra y otra cuando no la tiene, respectivamente.

Saran	Material termoplástico

n1, n2	Moles de gas en la celda1 a condición I.

n3, n4 	Moles de gas en la celda2 a condición II.

W1	Peso de muestra 1

W2	Peso muestra 2

Wmsat   	Peso de muestra saturada

Wmdry   	Peso de muestra seca

Ф	Porosidad verdadera

Фs	Porosidad calculada por registro sónico

Фsdis	Porosidad calculada por registro sónico para arcillas dispersas.

Фsh	Porosidad de arcillas adyacentes

Фssh	Porosidad del registro sónico, en arcillas, esta entre 0.2 y 0.4, y tan bajas como 0.1 en carbonatos arcillosos.

Фe	Porosidad efectiva de la formación arcillosa

Фeff	Porosidad efectiva

Фig	Porosidad intergranular

Фim	Porosidad intermatriz

Фneff	Porosidad no-efectiva

(Фs)cc	Porosidad registro sónico corregido por compactación,

P	Presión

Pa	Presión atmosférica

FDC	Registro de Densidad Compensado

Dolostone	Roca compuesta por dolomita.

S	Saturación

Sg	Saturación de gas libre

So	Saturación de petróleo

Sw	Saturación de agua

Sgxo	Saturación del gas en la zona lavada.

SNP	Sidewall Neutrón Porosity

t	Tiempo gastado por la onda para recorrer determinada distancia, es inversamente proporcional a la velocidad de las ondas acústicas en cada tipo de formación (µseg/ft.)

Δt 	Tiempo leído del registro sónico en (µseg / ft).

Δtsh	Tiempo leído del registro sónico para arcillas dispersas.

Δtw	Tiempo leído del registro sónico para el agua.

Δtsh	Tiempo de transito en arcillas adyacentes

Δtma 	Tiempo de tránsito en el material de la matriz (µseg / ft).

Δtma(ave)	Tiempo de transito en el material de la matriz promedio (µseg / ft).

Δtma(dol)	Tiempo de transito en el material de la matriz dolomita (µseg / ft).

Δtma(anh)	Tiempo de transito en el material de la matriz anhidrita (µseg / ft).

Δtma(gyp)	Tiempo de transito en el material de la matriz yeso (µseg / ft).

Δtf 	Tiempo de tránsito en el fluido (µseg / ft).

T	Temperatura

A,B	Valores determinados empíricamente (µseg / ft).

(	Velocidad de las ondas acústicas, pies /seg

V	Volumen

V1, V2	Volumen de las celdas (1) y (2)

Vdis	Volumen de arcillas dispersas.

Va	Volumen conexión entre disco de acero.

Vam	Volumen conexión entre muestra y disco de acero.

Vch	Volumen de conexión hidrostático

Vd	Volumen de discos no utilizados en la prueba.

Vesfera 	Volumen de cada esfera

Vf	Volumen de fluidos

Vg 	Volumen del grano de núcleo de muestra (plug)

Vlp	Volumen de lectura del porosimetro

Vig	Volumen intergranular

Vim	Volumen intermatriz

Vma	Volumen matriz

Vb 	Volumen neto (bulk)

Vr	Volumen neto (bulk) del reservorio

V’sh	Incluye la fracción de volumen de arcillas laminares y estructurales, pero no para arcillas dispersas

Vsh	Volumen de arcillas.

Vshd	Volumen de arcillas dispersas

Vp	Volumen del poro

Vpe	Volumen del poro interconectado

Vpne	Volumen del poro no interconectado

Vs	Volumen de sólidos

INDICE DE FIGURAS

Pag.

Figura 1.1A	Empaquetamiento cúbico…………………………....….……..8

Figura 1.1B	Empaquetamiento hexagonal...…………………….…….…...8

Figura 1.1C	Empaquetamiento romboédrico………………….....………...8

Figura 1.1D	Variación de la porosidad con la simetría de distribución de tamaño del grano (Tickell)...……………………………….....12

Figura 1.2		Tipos de volumen de roca clástica……………………......…15

Figura 1.2.1	Efecto de la compactación natural sobre la porosidad…….29

Figura 1.2.2	Compresibilidad efectiva de la roca reservorio……….........31

Figura 1.3A, B y C	Esquema de la ley de boyle…………………………....…47

Figura 1.3D y  E	Esquema de la ley de boyle………………………………48

Figura 1.3.1	Diagrama en función de la ley de boyle……………..………50

Figura 2.1.2	Equipos de registro de pozos petrolíferos……………….….72

Figura2.2A	Operación de dos celdas por el porosimetro de boyle a condición 1……………………………………………………..86

Figura2.2B	Operación de dos celdas por el porosimetro de boyle a condición 2…………………………………………….……….86

Figura 2.3.1A	Dibujo esquemático del porosimetro Ruska……..…………89

Figura 2.3.1B	Foto de un porosimetro de Ruska……………………….…..89

Figura 2.4 	Diagrama esquemático del porosimetro de Washburn-Bunting………………………………………………………….94

Figura 2.5 	Porosimetro de Ruska de alta presión……...……………….96

Figura 2.7.1	Aparato de saturación para determinar volumen del poro…………………………………………………………….101

Figura 3.1.1	Vista desde arriba de conexión del indicador digital de presión con el transductor………………………….............110

Figura 3.1.2	Vista desde arriba del indicado digital de presión con la cubierta removida…………………………………………….111

Figura 3.1.3	Diagrama del conector transductor con el indicador digital de presión…………………………………………………………112

Figura 3.1.4	Vista frontal del indicador de presión digital con la cubierta removida……………………...............................................116

Figura 3.1.5	Vista posterior del indicador de presión digital con la cubierta removida……………………………….................................116

Figura 3.1.6	Conexión de la instalación eléctrica………………………..117

Figura 3.2	Esquema de un transductor…………………………………119

Figura 3.2.1	Diagrama de ajuste para el transductor con la cubierta removida……………………………………………………....126

Figura 3.3.1	Discos de calibración de 1in……………..………………….129

Figura 3.3.2	Discos de calibración de 1.5 in……………………..……....129

Figura 3.3.3	Cámara porta núcleo #1……………………………………..130

Figura 3.3.4	Cámara porta núcleo # 2…………………………………….130

Figura 3.5	Diagrama de funciones del porosimetro…………………...149

Figura 4.1	Diagrama del extractor Soxhlet para limpieza de núcleos muestra………………………………………………………..158

Figura 4.2	Picnómetro eléctrico…………………………………………163

Figura 4.5	Esquema del análisis de resultados obtenidos en el Porosímetro del laboratorio de la FICT……..…..………...173

Figura 4.5.1	Resultado del chequeo de la porosidad……….....……....176

Figura 4.6	Esquema de la comparación entre resultados de porosidad entre el Porosímetro de la FICT y de Petroproducción ....185

INDICE DE TABLAS

Pag.

Tabla 1.1	Definiciones de y relaciones entre porosidades de la roca y volúmenes……………………………………………………..14

Tabla 2.1.1	Lecturas acústicas en variación de litología………………..66

Tabla 2.1.2	Características básicas de la fuente Am-Be………………..69

Tabla 2.1.3	Densidad de algunos minerales……………………………...82

Tabla 3.1.1	Despliegue en pantalla dpi………………………………….108

Tabla 3.1.2	Parámetros físicos dpi……………………..……………......109

Tabla 3.1.3	Precisión (lectura solamente) dpi………………………......109

Tabla 3.1.4	Eléctrico dpi……………………………………………..........109

Tabla 3.1.5	Resultados analógicos dpi…………………………….........110

# Tabla 3.1.6	Información del conector “transductor - dpi"……………....112

Tabla 3.1.7	Selección de rango para el indicador digital  de presión. .118

# Tabla 3.2.1	Conexiones del transductor…………………………….......124

# Tabla 3.3.1	Características discos 1 in de diámetro……………………129

# Tabla 3.3.2	Características discos de 1.5 in de diámetro……………...129

# Tabla 3.3.3	Dimensiones de las cámaras porta núcleo…....................130

# Tabla 3.4.1	Valores típicos de densidad de los granos………………..147

# Tabla 4.4	Identificación de la muestra………………………………....166

# Tabla 4.4.1	Constantes si muestra es de 1in diámetro…………….…..166

# Tabla 4.4.2	Constantes si muestra es de 1.5 in diámetro…….…….....167

# Tabla 4.4.3	Determinación del volumen de referencia…………………167

# Tabla 4.4.4	Determinación del volumen Poroso……………..…………168

# Tabla 4.4.5	Determinación de la porosidad Efectiva.…………………..168

Tabla 4.5	Análisis de resultados obtenidos en el Porosímetro del laboratorio de la FICT…….……..…………………………..173

Tabla 4.5.1	Característica de muestras usadas por laboratorios importantes para comparación de métodos de expansión de gas y técnicas de saturación para medir porosidad….….175

Tabla 4.6	Datos y resultados obtenidos con el Porosímetro de los Laboratorios de Petroproducción..………………………....182

Tabla 4.7	Datos y resultados obtenidos con el Porosímetro de helio del Laboratorio de la FICT………………………………….……183

Tabla 4.8	Comparación de resultados de Porosidad entre el Porosímetro de la FICT y de Petroproducción………………………………..184